## Slide 1: PP/PS-Blends Mikroskopie
Laura Hader-Kregl

## Slide 2: Proben
Bezeichnung | PP:PS | PP | PS | 
5050T | 50:50 | HE125 MO | GPPS | Trockenmischung
5050 | 50:50 | HE125 MO | GPPS | Comp.
7525 | 75:25 | HE125 MO | GPPS | Comp.
5050HIPS | 50:50 | HE125 MO | Atech 1200 | Comp. (schlagzäh-modifiziertes PS)
5050redT | 50:50 | + rotes masterbatch | GPPS | Trockenmischung
7525redT | 75:25 | +rotes masterbatch | GPPS | Trockenmischung

## Slide 3: Methoden
Lichtmikroskopie
Laserkonfokalmikroskopie
Raman

## Slide 4: Lichtmikroskopie First images – Proof of phase building
5050T
50x _np_EFI
50x_p_EFI
50x_p_EFI
100x_p_EFI
p… polarized
np… non-polarized
EFI … extended focal imaging

## Slide 5: Laserkonfokalmikroskopie
5050
7525
100x
100x

## Slide 6: Laserkonfokalmikroskopie
5050HIPS
100x

## Slide 7: Laserkonfokalmikroskopie
5050red
100x
50x

## Slide 8: Raman
Im gescannten Wellenzahlbereich 1500 – 1700 cm-1 zeigt nur PS peaks
Rote Bereiche in der Map geben die Intensität der peaks im gescannten Wellenzahlbereich wieder
Eindringtiefe bis zu 2 µm deshalb überall PS zu finden.