## Slide 1: PP/PS-Blends Mikroskopie nach Mikrotomschnitt mit Glasmesser
Laura Hader-Kregl

## Slide 2: Expermentelles
Probe
  PP:PS = 75:25
Probenvorbereitung
Mikrotomschnitt mit Glasmesser (JKU-IPS) – „Pyramidenform“
Lichtmikroskopie

## Slide 3: Lichtmikroskopie
Sehr gut definierte Schnittfläche!
  Außer den im Bild erkennbaren wenigen großen Riefen sind keine signifikanten Kratzer oder Riefen erkennbar
3-teilige Schnittfläche, jedoch ausreichend große Bereiche einheitlicher Schnittführung
5x
1
2
3

## Slide 4: Lichtmikroskopie Schnittfläche 1
Orientierung erkennbar
Klare Phasen sind nicht abzugrenzen
100x
50x

## Slide 5: Lichtmikroskopie Schnittfläche 2
Mehr Inhomogenitäten erkennbar als auf Schnittfläche 1
Orientierung erkennbar
Klare Phasen sind nicht jedoch nicht eindeutig abzugrenzen
   Bildoptimierung
    Beleuchtung optimieren
100x
50x
100x
50x

## Slide 6: Lichtmikroskopie Schnittfläche 3
Vergleichbar mit Schnittfläche 2
Orientierung erkennbar
Phasengrenzen besser sichtbar als bei Schnittfläche 1 & 2
   Bildoptimierung (Rauschen unterdrücken)
    Schnittfläche parallel ausrichten
    Schrittweite bei EFI (extended focal imaging) feiner einstellen
100x
50x

## Slide 7: Fazit
Schnitt mit Glasmesser deutlich besser als bisherige Probenpräparation (Microtomschnitt mit Glasmesser, Schleifen der Probe)
Unterschiedliches Erscheinungsbild je nach Schnittrichtung (Aufpassen beim Probenvergleich!)
Bestes Bild: Schnittfläche 2 (100x)
Phasenabgrenzung schwierig (Bisherige Mikroskopie zeigte keine so starke Orientierung)
Mögliche nächste Schritte
    Weitere Probe mit 50:50 Formulierung bei IPS herstellen  Phasenverteilung korreliert mit Mischungsverhältnis?
    Vergleich mit Schnitt quer zur Fließrichtung (IPS) (PP:PS=75:25) sind hier auch diese Orientierungen so stark ausgeprägt, kommt dies eventuell vom Schnitt und nicht von der Phasenbildung in Fließrichtung
    Phasentrennung quer zur Fließrichtung vermutlich einfacher darstellbar  Notwendigkeit der Bilder in Fließrichtung?